Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КРАФТЛАЙНЕР (картон для плоских слоев гофрированного картона) КДМ-3

| №№ | Показатели | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса 1 м2, г, (ISO 536) | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 150 | 165 | 170 | 175 | 186 | 195 | 200 | 225 | 250 |
|  | Влажность, %, (ISO 287) min/max значения | 6 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30), г/м2, (ГОСТ 12605), верхняя сторона max значения | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление сжатию (SCT), CD, кН/м, (ISO 9895) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | типичные значения | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 3,45 | 3,60 | 4,00 | 4,15 | 4,30 | 5,30 |
|  | гарантированные значения min | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,20 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,70 | 3,90 |
|  | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, (ISO 2758) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | типичные значения | 580 | 600 | 620 | 650 | 660 | 690 | 695 | 700 | 705 | 715 | 730 | 750 | 780 | 830 |
|  | гарантированные значения min | 500 | 530 | 560 | 580 | 600 | 610 | 620 | 630 | 650 | 670 | 680 | 690 | 700 | 720 |
|  | Пористость по Гарлею, сек, (ISO 5636/5), min значения | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочность поверхности к выщипыванию по Деннисону (верхней стороны), №, (ТАРРI 459-SU-65), min значения | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрушающее усилие при кольцевом, Н, CD, RCT, (ГОСТ 10711), ширина образца 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | типичные значения | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 280 | 310 | 315 | 320 | 340 | 360 | 400 | 490 |
|  | гарантированные значения min | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 | 320 | 330 |
|  | Климатические условия, (ISO 187) | Температура 23 ± 1С, относительная влажность 50 ± 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимально допустимое отклонение по массе ± 3%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |