### ЗАО «Ярославская бумага»

### КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ / TESTLINER

Предназначен для изготовления плоских слоев гофрированного картона.

Intended for production of flat layer of corrugated board

| Наименование показателя | Фактические значения |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КТ-125 | КТ-140 |  |
| Масса картона площадью 1м2,г | 125± 5 | 140± 9 | ГОСТ 13199 |
| Толщина, мм | 0,22+002-0,04 | 0,27+0,02-0,04 | ГОСТ 27015 |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, (Кобб60), г/м2, по верхней стороне, не более | 30 | 30 | ГОСТ 12605 и п.5.4 настоящих ТУ |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа | 390 | 420 | ГОСТ 13525.8 |
| Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н/кгс/, не менее | 155 | 180 | ГОСТ 10711 |
| Влажность, % | 8+1-2 | 8+1-2 | ГОСТ 13525.19 |