Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КРАФТЛАЙНЕР (картон для плоских слоев гофрированного картона) БДМ-1

| №№ | Показатели | Норма |  |  | Метод испы таний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-100 | К-105 | К-110 |  |
|  | Масса картона площадью 1 м2, г | 100 | 105 | 110 | [2] |
|  | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа |  |  |  | [17] |
|  | Типичные значения | 440 | 500 | 510 |  |
|  | Гарантированные значения min | 400 | 460 | 480 |  |
|  | Сопротивление сжатию (SCT), (CD), кH/м |  |  |  | [4] |
|  | Типичные значения | 1,75 | 1,90 | 2,00 |  |
|  | Гарантированные значения min | 1,60 | 1,70 | 1,80 |  |
|  | Поверхностная впитываемость воды картоном площадью 1 м2 при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г max значение | 35 |  |  | ГОСТ 12605 |
|  | Прочность поверхности к выщипыванию по Деннисону (верхней стороны), № min значение | 16 |  |  | TAPPI 459-SU-65 |
|  | Разрушающее усилие при кольцевом сжатии, Н, CD, (RCT), ширина образца 15 мм |  |  |  | ГОСТ 10711 |
|  | Типичные значения | 85 | 110 | 120 |  |
|  | Гарантированные значения min | 60 | 80 | 90 |  |
|  | Влажность, % min/max значения | 7 - 9 |  |  | [6] |
|  | Пористость по Гарлею, сек min значения | 40 |  |  | [5] |
| Максимально допустимое отклонение по массе ± 3% |  |  |  |  |  |