ЗАО «Ярославская бумага»

# КРАФТ-БУМАГА марки А / KRAFT-PAPER type A

Предназначена для упаковки пищевых и непищевых продуктов с влажностью не более 15%,

для изготовления пакетов и мешков

For food and non-food products with moisture content not more than 15%, for parcel and sack producing.

| Наименование показателя Propery | Фактические значения Fact |
| --- | --- |
| Масса бумаги, г/м2 Substance, gr/m2 | 80±4 |
| Разрушающее усилие в поперечном направлении, Н (кгс) Tencile CD, N (kgs) | 32 (3,3) |
| Относительное удлинение в поперечном направлении, % Stretch CD, % | 4,4 |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, Кобб60, г/м2 Cobb test back, 60 sec, gr/m2 | 34 |
| Влажность, % Moisture, % | 7 |