Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФЛЮТИНГ (бумага для гофрирования однослойная) БДМ-1, КДМ-3

| №№ | Показатели | Норма |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод испы таний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Б-105 | Б-112 | Б-125 | Б-132 | Б-140 | Б-150 | Б-160 | Б-165 | Б-175 |  |
|  | Масса бумаги площадью 1 м2, г | 105 | 112 | 125 | 132 | 140 | 150 | 160 | 165 | 175 | [2] |
|  | Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца флютинга (ширина 12,7 мм), (ССТ0), (CD), кН/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [8] |
|  | типичные значения | 1,85 | 1,95 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3.25 |  |
|  | гарантированные значения min | 1,60 | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,00 |  |
|  | Поверхностная впитываемость воды по двум сторонам (Кобб30), г/м2 min/max значения | 40 - 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12605 (Изм. № 2 от 20.04.2009 г.) |
|  | Сопротивление сжатию (SCT), (CD), кH/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [4] |
|  | типичные значения | 2,20 | 2,30 | 2,60 | 2,75 | 3,00 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,90 |  |
|  | гарантированные значения min | 1,90 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,20 |  |
|  | Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца флютинга (ширина 15 мм), (СМТ30), Н, (MD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [7] |
|  | типичные значения | 250 | 290 | 340 | 360 | 390 | 410 | 420 | 425 | 430 |  |
|  | гарантированные значения min | 230 | 260 | 300 | 330 | 350 | 370 | 370 | 380 | 390 |  |
|  | Влажность, % min/max значения | 8 - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | [6] |
|  | Разрушающее усилие при кольцевом сжатии (ширина образца 15 мм) (RCT), Н/(кН/м), (СД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10711 |
|  | типичные значения | 110 (0,72) | 125 (0,82) | 155 (1,02) | 180 (1,18) | 195 (1,28) | 230 (1,51) | 245 (1,61) | 250 (1,64) | 270 (1,78) |  |
|  | гарантированные значения min | 90 (0,59) | 110 (0,72) | 140 (0,92) | 170 (1,12) | 180 (1,18) | 210 (1,38) | 230 (1,51) | 235 (1,55) | 260 (1,71) |  |
|  | Удельное сопротивление разрыву, МД, кН/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [14] |
|  | типичные значения | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |  |
|  | гарантированные значения min | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 |  |
|  | Толщина, мм min/max значения | 0,15 – 0,23 |  | 0,17 – 0,25 |  | 0,20 – 0,27 |  | 0,22 – 0,30 |  |  | [15] |
| Минимально допустимое отклонение по массе ±3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |