Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФЛЮТИНГ (бумага для гофрирования однослойная) БДМ-2

| №№ | Показатели | Значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса бумаги площадью 1 м2, г (ISO 536) | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 |
|  | Влажность, %, (ISO 287), min/max значения | 8-10 |  |  |  |  |  |
|  | Поверхностная впитываемость воды (Кобб30) по двум сторонам, г/м2, (ГОСТ 12605), min/max значения | 40-80 |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление сжатию (SCT), CD, kH/м, (ISO 9895) |  |  |  |  |  |  |
|  | типичные значения | 1,80 | 1,95 | 2,15 | 2,20 | 2,20 | 2,35 |
|  | гарантированные min значения | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 1,75 | 1,90 | 2,00 |
|  | Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ширина 12,7 мм), (ССТ0), кН/м, (SCAN P-42) |  |  |  |  |  |  |
|  | типичные значения | 1,35 | 1,70 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 2,05 |
|  | гарантированные min значения | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,75 |
|  | Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (ширина 15 мм), (СМТ30), Н, МД, (ISO 7263) |  |  |  |  |  |  |
|  | типичные значения | 140 | 190 | 200 | 220 | 240 | 280 |
|  | гарантированные min значения | 120 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 |
|  | Разрушающее усилие при кольцевом сжатии (ширина образца 15 мм) (RCT), Н/(кН/м), СД, (ГОСТ 10711) |  |  |  |  |  |  |
|  | типичные значения | 90 (0,59) | 95 (0,63) | 105 (0,69) | 110 (0,72) | 115 (0,76) | 130 (0,86) |
|  | гарантированные min значения | 50 (0,33) | 70 (0,46) | 80 (0,53) | 85 (0,56) | 90 (0,59) | 110 (0,72) |
|  | Удельное сопротивление разрыву, МД, кН/м, (ISO 1924-2) |  |  |  |  |  |  |
|  | типичные значения | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
|  | гарантированные min значения | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
|  | Толщина, мм, (ISO 534), min/max значения | 0,10-0,18 | 0,13-0,18 | 0,13-0,18 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,17-0,22 |
|  | Климатические условия (ISO 187) | Температура 23±1С, относительная влажность 50±2% |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимально допустимое отклонение по массе ± 3% |  |  |  |  |  |