Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОТЛАСЛАЙНЕР (бумага для гофрирования двухслойная)

| №№ | Показатели | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса бумаги площадью 1 м2, г | 125 ± 5 | 140 ± 5 | 150 ± 5 |
|  | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПА, не менее | 420 | 450 | 470 |
|  | Поверхностная впитываемость воды (Кобб30) по двум сторонам, г, не более | 70 |  |  |
|  | Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги, кH/м, не менее | 1,35 | 1,50 | 1,60 |
|  | Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
|  | Влажность, % | 8 ± 2 |  |  |