ЗАО «Ярославская бумага»

# БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ / FLUTING

Предназначена для изготовления гофрированного слоя гофрированного картона.

Intended for production of corrugate layer for corrugated board

| Наименование показателя | Фактические значения | Методы испытания |
| --- | --- | --- |
|  | Б-1 112 | Б-1 125 | Б-1 140 |  |
| Масса бумаги площадью 1 м2, г | 112±6 | 125±6 | 140±8 | ГОСТ 13199 |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30),Н, не менее | 210 | 230 | 255 | ГОСТ 20682 и п. настоящих ТУ |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 245 | 300 | 320 | ГОСТ 13525.8 |
| Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее | 7,5 | 8,0 | 8,5 | ГОСТ 13525.1 |
| Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги.(ССТ), кН/м, не менее | 1,15 | 1,30 | 1,45 | ГОСТ 20682 и п. настоящих ТУ |
| Поверхностная впитываемость воды, г, Кобб30 в среднем по двум сторонам | 40-50 | 40-50 | 40-50 | ГОСТ 12605 |
| Влажность % | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 13525.19 |